2017年浙江省科学技术进步奖公示材料

一、项目名称：电子级超高纯钛的产业化制备

二、项目简介

本项目采用100%国产化的新一代熔盐电解设备和工艺，针对我国海绵钛的等级和粒度，实现了电子级超高纯钛的产业化制备。

电子级超高纯钛是半导体产业领域重要的关键原材料。随着半导体技术、信息技术等高科技领域的快速发展，在电子信息材料领域内，高纯钛在溅射靶材、集成电路和平板显示器等方面的用量越来越大，对钛材的纯度要求越来越高。在半导体超大规模集成电路行业，控制电极采用钛硅化合物、钛氮化合物、钨钛化合物等作为扩散阻挡层和配线材料。制造这些材料采用溅射法，而溅射法用的钛靶材对纯度要求很高，特别是对碱金属元素和放射性元素要求含量极低。目前，对于4兆位的超大规模集成电路，要求钛的纯度达到4N5(99.995％)、5N(99.999％)级，而16兆位的第三代超大规模集成电路则对钛的纯度要求更为苛刻。目前全球仅有美国、日本的3个公司实现了产业化制备。宁波创润新材料有限公司开展的“电子级超高纯钛的产业化制备”项目，完成了超高纯钛的产业化制备，打破了美日垄断，填补了关键战略原材料的生产空白。

本项目在技术上达到以下几个方面的国际先进水平：

1、实现工业化大批量生产（单机日产25公斤以上）；

2、百分之百国产化，从设备材料、制造、安装及原材料的供给完全实现国产；

3、含氧量低，实现提纯晶体含氧量低于50ppm，钛锭含氧量低于100ppm；

4、超高纯度，钛锭纯度达到99.999%（5N）；

5、低成本，品质上完全替代进口高纯钛材，成本降低20%以上。

项目开展以来，累计申请专利53项，已授权7项，包括3项发明专利和4项实用新型专利。

三、第三方评价

（1）查新报告结果：

查新单位：中国科学院上海科技查新咨询中心；查新报告编号： 201121C0703685a。

查新结论： 经检索，对比国内外相关文献，“熔盐电解法生产电子级高纯钛”提供了工业规模熔盐电解高纯钛设备。在上述列举数据库和时限范围内，未见有与该“熔盐电解法生产电子级高纯钛”生产规模与纯度级别相应的公开出版物报道。项目的开发将有利于行业技术的发展与进步，并将在带来社会效益的同时带来经济效益。

（2）检测报告：

检测单位：美国埃文思材料科技有限公司；检测报告编号：H0GTQ139、H0GUB932、H0GUB510等不小于100份产品检测与监控报告。经检测，所测指标均达到国家标准的要求，产业化数据稳定，品质体系完善，满足电子半导体行业的需求。

（3）客户评价：产品通过客户验证，下图为部分客户评价报告。

四、直接经济效益

项目研发成功后至今，累计新增销售收入412.34万元。该项目产品已经进入客户端进行评价，由于电子半导体行业评价周期较长， 因此该项目直接经济收益将会在1-2年内迅速增长。

五、推广应用情况

根据西北有色金属研究院、宁波江丰电子材料有限公司、长沙鑫康新材料有限公司等20家客户的使用反馈，本项目超高纯钛品质上可完全替代国外进口同规格产品，降低了原材料生产成本，间接经济收入超过1000万元，利税收入增加10%以上。

六、社会效益

本项目采用的新一代熔盐电解提纯技术是专门针对我国镁法还原海绵钛特有的超高纯钛提纯技术，生产工艺与设备具有100%自主知识产权。项目产品打破了美日对我国超高纯钛的垄断和封锁，为我国半导体产业原材料国产化提供了坚实的基础。

该项目所用原材料100%来自国内海绵钛厂，一定程度上缓解了我国海绵钛产能过剩的现状，每年带动上游原材料消费1000万元左右。

在钛产业链，超高纯钛的提纯和制备工艺完善了我国钛产业深加工能力，项目平台培养了多名高端钛材冶炼与加工人才与合作单位，为我国有色金属行业、新材料产业的升级转型添砖加瓦。

作为电子芯片行业的关键战略原材料，超高纯钛的国产化促进了我国极大规模集成电路产业的发展，带动了下游产业的国产化进程。

在高端医疗器械、生物科技、航空航天、军工、石油、海洋和3D打印等领域，项目涉及的航空航天战略性关键材料、高端医疗器械用材、生物医疗植介物、电子信息靶材及海洋石油核心设备零件等填补了国内多项空白或紧缺领域。

七、主要完成人员情况

| 姓 名 | 吴景晖 | 排 名 | 第一 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 | 1975.04 | 出 生 地 | 江苏南京 | 民 族 | 汉族 |
| 性 别 | 男 | 政治面貌 | 群众 | 技术职称 | 教授级高工 |
| 行政职务 | 董事长兼总经理 | 文化程度 | 研究生 | 最高学位 | 博士 |
| 所学专业 | 材料科学与工程 | 现从事专业 | 材料科学与工程 |
| 工作单位 | 宁波创润新材料有限公司 |
| 二级单位 | 无 |
| 对本项目技术创造性贡献（限300字） |
| 吴景晖博士为该项目第一负责人和主要完成人，主持并完成了以下关键工作： （1） 主持设计并制造核心提纯设备，拥有完全自主知识产权，设备零部件100%国产化； （2） 进行了超高纯钛产业化提纯工艺研究，完全适应国内原材料品质和粒度； （3） 牵头并完成了超高纯钛生产管理质量体系，确保了项目产品的稳定生产。 |

八、完成人合作关系说明

该项目由宁波创润新材料有限公司独立建设完成，包括核心设备设计、工艺设计、生产管理和产品品质体系建立。

九、主要完成单位情况

完成单位简介：

宁波创润新材料有限公司坐落在浙江省余姚市临山镇，是一家新近成立，集研发、生产为一体的高科技产业公司。公司自主设计开发了国内首套高纯钛提纯设备，拥有完全自主知识产权的超高纯钛生产工艺，打破了美国、日本对我国高纯钛原材料的垄断。

公司由多名海外归国博士以及专业领域内的多名高精尖专业人才联合组建团队，博士以上学历1人，硕士及以上学历者7人。公司董事长兼总经理吴景晖博士先后获选浙江“省千人计划”专家，中组部第十一批“国家千人计划”创业人才，宁波市“3315”创业团队带头人、“十大风云甬商”创新创业奖、中华全国归国华侨联合会第六届中国侨界贡献（创新成果）奖等；公司团队先后获得宁波市“3315创业团队”、浙江省“领军型创业团队”等。公司产品包括军工、航空航天、医疗器械等领域所需的特殊合金和超合金材料，是我国首家针对半导体、集成电路、绿色能源等产业，专业生产溅射靶材所需的超高纯钛材的生产基地。

十一、知识产权证明目录

| 授权项目名称 | 知识产权 类 别 | 国别 | 授权号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、熔盐电解装置 | 专利 | 中国 | 201210482779.6 |
| 2、电极及熔盐电解装置 | 专利 | 中国 | 201210485350.2 |
| 3、存储液体的装置及方法、转移液体的装置及方法 | 专利 | 中国 | 201210483873.3 |
| 4、电镐头 | 专利 | 中国 | 201420283764.1 |
| 5、叉车属具及叉车 | 专利 | 中国 | 201420448387.2 |
| 6、电子束熔炼炉 | 专利 | 中国 | 201521140688.X |
| 7、用于夹取铸锭的夹具 | 专利 | 中国 | 201620740122.9 |

十二、知情同意证明