2018年浙江省科学技术进步奖公示材料

一、项目名称：年产250吨电子级低氧超高纯钛

二、项目简介

宁波创润新材料有限公司采用新一代的熔盐电解法工艺，针对我国海绵钛的等级和粒度，实现了年产250吨电子级低氧超高纯钛的产业化制备。

电子级低氧超高纯钛是半导体产业领域重要的关键原材料。随着半导体技术、信息技术等高科技领域的快速发展，在电子信息材料领域内，高纯钛在溅射靶材、集成电路和平板显示器等方面的用量越来越大，对钛材的纯度要求越来越高。在半导体超大规模集成电路行业，控制电极采用钛硅化合物、钛氮化合物、钨钛化合物等作为扩散阻挡层和配线材料。制造这些材料采用溅射法，而溅射法用的钛靶材对纯度要求很高，特别是对碱金属元素和放射性元素要求含量极低。目前，对于4兆位的超大规模集成电路，要求钛的纯度达到4N5(99.995%)、5N(99.999%)级，而16兆位的第三代超大规模集成电路则对钛的纯度要求更为苛刻。目前全球仅有美国、日本的3个公司实现了产业化制备。宁波创润新材料有限公司开展的“年产250吨电子级低氧超高纯钛锭”项目，完成了低氧超高纯钛的产业化制备，打破了美日垄断，填补了关键战略原材料的生产空白。

本项目在技术上达到以下几个方面的国际先进水平：

1、实现工业化大批量生产（单机日产25公斤以上）；

2、百分之百国产化，从设备材料、制造、安装及原材料的供给完全实现国产；

3、含氧量低，实现提纯晶体含氧量低于50ppm，钛锭含氧量低于100ppm；

4、超高纯度，钛锭纯度达到99.999%（5N）；

5、低成本，品质上完全替代进口高纯钛材，成本降低20%以上。

自项目开展以来，累计申请专利59项，已授权10项，包括4项发明专利和6项实用新型专利。

三、第三方评价

（1）查新报告结果：

查新单位：中国科学院上海科技查新咨询中心；查新报告编号： 201121C0703685a。

查新结论： 经检索，对比国内外相关文献，“熔盐电解法生产电子级高纯钛”提供了工业规模熔盐电解高纯钛设备。在上述列举数据库和时限范围内，未见有与该“熔盐电解法生产电子级高纯钛”生产规模与纯度级别相应的公开出版物报道。项目的开发将有利于行业技术的发展与进步，并将在带来社会效益的同时带来经济效益。

（2）检测报告：

检测单位：埃文思材料科技（上海）有限公司；检测报告编号：H0GTQ139、H0GUB510等不小于100份产品检测与监控报告。经检测，所测指标均达到国家标准的要求，产业化数据稳定，品质体系完善，满足电子半导体行业的需求。

（3）客户评价：

产品通过西北有色金属研究院、宁波江丰电子材料股份有限公司等国内知名半导体行业、有色金属行业企业评价，并已在终端客户端使用，反馈本项目产品完全可替代同等级国外进口产品。

四、直接经济效益

项目研发成功后，2015、2016年累计新增销售收入323.82万元。随着项目产品逐步进入客户端评价、使用（电子半导体行业评价周期较长，需要1-2年），2017年新增销售收入增至1503万元， 随着评价、使用的终端客户逐步增多，今后的销售收入将呈现爆发式增长。

五、推广应用情况

根据西北有色金属研究院、宁波江丰电子材料股份有限公司、长沙鑫康新材料有限公司等20余家客户的使用反馈，本项目产品低氧超高纯钛品质上可完全替代国外进口同规格产品，降低了原材料生产成本，间接经济收入每年超过1000万元，利税收入增加10%以上。

六、社会效益

本项目采用的新一代熔盐电解提纯技术是专门针对我国镁法还原海绵钛特有的超高纯钛提纯技术，生产工艺与设备具有100%自主知识产权。项目产品打破了美日对我国低氧超高纯钛的垄断和封锁，为我国半导体产业原材料国产化提供了坚实的基础。

本项目所用原材料100%来自国内海绵钛厂，一定程度上缓解了我国海绵钛产能过剩的现状，每年带动上游原材料消费1000万元左右。

在钛产业链，超高纯钛的提纯和制备工艺完善了我国钛产业深加工能力，项目平台培养了多名高端钛材冶炼与加工人才与合作单位，为我国有色金属行业、新材料产业的升级转型添砖加瓦。

作为电子芯片行业的关键战略原材料，低氧超高纯钛的国产化促进了我国极大规模集成电路产业的发展，促进了下游产业的国产化进程，每年为下游溅射靶材等企业节约采购资金1000万元左右。

在高端医疗器械、生物科技、航空航天、军工、石油、海洋和3D打印等领域，项目涉及的航空航天战略性关键材料、高端医疗器械用材、生物医疗植介物、电子信息靶材及海洋石油核心设备零件等填补了国内多项空白或紧缺领域。为我国国防工业、信息工业、高端生物医疗行业的发展做出了巨大的贡献，避免出现被国外“卡脖子”现象。

七、主要完成人员情况

| 姓 名 | 吴景晖 | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 | 1975.04 | 出 生 地 | 江苏南京 | 民 族 | 汉族 |
| 性 别 | 男 | 政治面貌 | 群众 | 技术职称 | 教授级高级工程师 |
| 行政职务 | 董事长兼总经理 | 文化程度 | 研究生 | 最高学位 | 博士 |
| 所学专业 | 材料科学与工程 | 现从事专业 | 材料科学与工程 |
| 工作单位 | 宁波创润新材料有限公司 |
| 二级单位 | 无 |
| 对本项目技术创造性贡献（限300字） |
| 吴景晖博士为该项目第一负责人和主要完成人，主持并完成了以下关键工作： （1） 主持设计并制造核心提纯设备，拥有完全自主知识产权，设备零部件100%国产化； （2） 进行了超高纯钛产业化提纯工艺研究，完全适应国内原材料品质和粒度； （3） 牵头并完成了超高纯钛生产管理质量体系，确保了项目产品的稳定生产。 |
| 排名 | 姓名 | 职务 | 职称 | 对本项目技术创造性贡献 |
| 2 | 宋彦明 | 副总经理 | 高级工程师 | 参与并完成了关键设备的设计与制造 |
| 3 | 张卫嘉 | 研发主管 | 工程师 | 参与并完成了产品生产工艺的开发和相关实验研究、数据分析 |
| 4 | 杜全国 | 生产部门主管 | 工程师 | 参与并完成了现场工艺生产研究和相关管理工作 |
| 5 | 邓睿 | 生产工段长 | 助理工程师 | 参与并完成了现场工艺生产研究和相关管理工作 |

八、完成人合作关系说明

本项目由宁波创润新材料有限公司独立建设完成，包括核心设备设计、工艺设计、生产管理和产品品质体系建立。

九、主要完成单位情况

完成单位简介：

宁波创润新材料有限公司坐落在浙江省余姚市临山镇，是一家集研发、生产为一体的高科技产业公司。公司自主设计开发了国内首套高纯钛提纯设备，拥有完全自主知识产权的超高纯钛生产工艺，打破了美国、日本对我国高纯钛原材料的垄断。

公司由多名海外归国博士以及专业领域内的多名高精尖专业人才联合组建团队，博士以上学历1人，硕士及以上学历者7人。公司董事长兼总经理吴景晖博士先后获选浙江“省千人计划”专家，中组部第十一批“国家千人计划”创业人才，宁波市“3315”创业团队带头人、“十大风云甬商”创新创业奖、中华全国归国华侨联合会第六届中国侨界贡献（创新成果）奖等；公司团队先后获得宁波市“3315创业团队”、浙江省“领军型创业团队”等。公司产品包括军工、航空航天、医疗器械等领域所需的特殊合金和超合金材料，是我国首家针对半导体、集成电路、绿色能源等产业，专业生产溅射靶材所需的超高纯钛材的生产基地。

公司针对本项目进行了相应的资源配套

- 为保障项目的顺利实施，公司成立专门的项目指挥部，由总负责人任部长，并挑选部分核心技术人员和管理人员作为项目的主要成员；

- 公司进行了项目场地与超高纯钛专用车间厂房配套，车间占地23000平方米，满足电子级材料生产要求；

- 按时完成了主体设备和附属装备建设：拥有100kg级电解炉6套、80kg级电解炉2套；熔炼电子束炉一套，最高功率可达2×600KW；相关配套冷却水系统铺设完成，全厂区供水水压可达0.3MPa以上；配套高压压缩空气系统管路铺设完成，全厂区气压可达0.7MPa以上；二级净化水系统建设完成，电导率低于1.5μS；高端钛材清洗与烘干车间建设基本完成，车间包括2立方米烘干箱2套。

- 针对半导体行业对品质管理的高度严格需求，公司建立了完善的品质体系，并在公司全体人员中推行品质意识，确保产品生产、技术指标的稳定性。

十一、知识产权证明目录

| 授权项目名称 | 类别 | 授权号 | 发明人 | 申请/专利权人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔盐电解装置 | 授权发明专利 | ZL201210482779.6 | 吴景晖、姚力军、相原俊夫、潘杰 | 宁波创润新材料有限公司 |
| 电极及熔盐电解装置 | 授权发明专利 | ZL201210485350.2 | 吴景晖、姚力军、相原俊夫、潘杰 | 宁波创润新材料有限公司 |
| 存储液体的装置及方法、转移液体的装置及方法 | 授权发明专利 | ZL201210483873.3 | 吴景晖、姚力军、相原俊夫、潘杰 | 宁波创润新材料有限公司 |
| 一种降低原料含水量的方法 | 授权发明专利 | ZL201410855511.1 | 吴景晖、姚力军、张卫嘉 | 宁波创润新材料有限公司 |
| 电子束熔炼炉 | 授权实用新型专利 | ZL201521140688.X | 吴景晖、姚力军、杜全国 | 宁波创润新材料有限公司 |
| 用于夹取铸锭的夹具 | 授权实用新型专利 | ZL201620740122.9 | 吴景晖、姚力军、杜全国 | 宁波创润新材料有限公司 |
| 电镐头 | 授权实用新型专利 | ZL201420283764.1 | 吴景晖、姚力军、张卫嘉 | 宁波创润新材料有限公司 |
| 固态物料添加装置 | 授权实用新型专利 | ZL201720682642.3 | 吴景晖、姚力军、邓睿 | 宁波创润新材料有限公司 |
| 电动钛晶体剥离装置 | 授权实用新型专利 | ZL201720826943.9 | 吴景晖、姚力军、邓睿 | 宁波创润新材料有限公司 |
| 用于钛晶的沥水装置 | 授权实用新型专利 | ZL201720540998.3 | 吴景晖、姚力军、张建伟 | 宁波创润新材料有限公司 |

十二、知情同意证明